进岛广场用房建造结构建筑说明

- 结构

- 基础：筏板基础（厚度300，配ф12@200双层双向，C25混凝土），并设置构造柱（每间两个，配6ф14，C25混凝土）。

- 墙身：用24cm混凝土砖进行砌筑（层高4米），女儿墙高0.60米，用1：3水泥砂浆砌筑。

- 圈梁：设一道门窗圈梁（配5ф12，箍筋ф6@200，C30混凝土）。

- 梁：屋面梁（200*550，配下3ф20、2ф16，上配2ф16，箍筋ф6@200，C30混凝土）

- 屋面：钢筋混凝土屋面（厚度120，ф12@150*150，C30细石混凝土）

- 建筑装饰

- 地面：普通水泥地面为主，但展示厅、绿色矿山及物流招标中心另定；

- 内墙：水泥砂浆粉刷，以外墙腻子粉批二遍为主，但展示厅、绿色矿山及物流招标中心为装饰墙扣板；

- 外墙：水泥砂浆粉刷，灰色普通涂料（二批一底一面）；

- 铝合金门窗（同配电房）；

- 屋面：二道防水、一道保温，刚性屋面（内配箍筋ф4@200）。

- 场地地坪约1200平方米（C30混凝土，厚度15cm）